产品型号（Part number system for led lamp）
LTL-304KGKT （φ3MM Long pins high bright green water clear ）
外形图（Package Dimensions）单位：（Unit）：mm

| 晶片(CHIP) |  |
| --- | --- |
| 材质（Material） | GaP |
| 顔色(Color) | green |
| 胶体（Colloid） |  |
| 材质（Material） | Epodxy |
| 顔色(Color) | Water Clear |

极限参数（Absolute Maximum Ratings）（Ta=25℃）

| 项目参数（Parameter） | 符号（Symbol） | 数值 | 单位（Unit） |
| --- | --- | --- | --- |
| 最大功耗（Max Power Dissipation） | PM | 80 | mW |
| 最大正向电流（Max Continuous Forward Current） | IFM | 20 | mA |
| 最大反向电压（Max Reverse Voltage） | VRM | 5 | V |
| 最大脉冲峰值电流（Peak Forward Current） | IFP | 75 | mA |
| 焊接温度/时间（Lead Soldering Temperature/Time） | TSOL | 240/≤3S | ℃/S |
| 工作环境（Operating Temperature Range） | TOPR | -25~+85 | ℃ |
| 储存温度（Storage Temperature Range） | TSTR | -30~+100 | ℃ |

光电参数（Initial Electrical Optical Characteristics）

| 项目参数（Parameter） | 符号 Symbol | 最小值 Min. | 一般值 Typ. | 最大值Max. | 单位 Unit | 测试条件 Condition |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发光强度（Luminous Intensity） | Iv | 200 | 250 | 300 | mcd | IF=20mA |
| 发光角度（Viewing Angle） | 2Ø1/2 | / | 30 | / | deg | IF=20mA |
| 峰值波长（Peak Wave Length） | λp | / | 570 | / | nm | IF=20mA |
| 主波长（Dominant Wave Length） | λd | 560 | 570 | 580 | nm | IF=20mA |
| 频宽（Spectral Width at half height） | △λ | / | 30 | / | nm | IF=20mA |
| 正向电压（Forward Voltage） | VF | 2.0 | 2.2 | 2.4 | V | IF=20mA |
| 反向电流（Reverse Current） | IR | / | / | ≤30 | μA | VR=5V |